# 2023年郑州市学生用品产品质量

# 监督抽查实施细则

本细则适用郑州市市场监督管理局组织的学生用品产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美术 用品 | 油画棒 | 3盒（或22支） | 2盒（或12支） | 1盒（或10支） |
|  |  | 蜡笔 | 3盒（或22支） | 2盒（或12支） | 1盒（或10支） |
|  |  | 荧光笔 | 22支 | 12支 | 10支 |
| 2 | 书写笔 | 水性圆珠笔 | 22支 | 12支 | 10支 |
|  |  | 中性墨水圆珠笔 | 22支 | 12支 | 10支 |
| 3 | 橡皮擦 | 橡皮擦 | 5块 | 3块 | 2块 |
| 4 | 涂改 制品 | 修正液 | 150mL | 100mL | 50mL |
|  |  | 修正带 | 180m | 100m | 80m |
| 5 | 胶黏剂 | 液体胶 | 8套（支） | 5套(支) | 3套(支) |
|  |  | 固体胶 | 8套（支） | 5套(支) | 3套(支) |
| 6 | 绘图类文具 | 学生圆规 | 3个 | 2个 | 1个 |
|  |  | 三角板 | 3个（套） | 2个（套） | 1个（套） |
| 7 | 课业 簿册 | 课业簿册 | 10本 | 6本 | 4本 |
| 8 | 教辅材料 | 教辅材料 | 3本 | 2本 | 1本 |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。当最小独立包装小于表中规格时，则以总量换算成相应样品数量（支数或个数）抽取。 |

2 检验依据

表2 美术用品（油画棒，蜡笔，荧光笔）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2015 或GB/T 22048—2022 |
| 3 | 笔套安全 | GB 21027—2020 |

表3 书写笔（水性圆珠笔，中性墨水圆珠笔）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2015 或GB/T 22048—2022 |
| 3 | 笔套安全 | GB 21027—2020 |

表4 橡皮擦

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2015 或GB/T 22048—2022 |

表5 涂改制品（修正液， 修正带）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 苯的含量 | GB 21027—2020 |
| 3 | 氯代烃 | GB/T 32613—2016 |
| 4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2015 或GB/T 22048—2022 |
| 5 | 笔套安全 | GB 21027—2020 |

表6 胶黏剂（固体胶，液体胶）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 32606—2016 |
| 2 | 苯 | GB 21027—2020 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027—2020 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027—2020 |
| 5 | 丙烯酰胺 | EN 71—10:2005 EN 71—11:2005 |
| 6 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2015 或GB/T 22048—2022 |

表7绘图类文具（学生圆规，三角尺）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048—2015 或GB/T 22048—2022 |
| 3 | 边缘、尖端 | GB 6675.2—2014及第1号修改单 |

表8 作业本（课业簿册）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | D65亮度 | GB/T 7974—2013 |
| 3 | D65荧光亮度 | GB/T 7974—2013 |

表9 教辅材料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D65亮度 | GB/T 7974—2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求

GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。